Korozal Radiátor

Charakteristika

Vrchná syntetická farba na kov.

Použitie

Ako špeciálny vrchný lesklý náter kovových predmetov v interiéri aj exteriéri, najmä radiátorov, vykurovacích telies a teplovodného potrubia. Vyznačuje sa výbornou odolnosťou voči atmosférickým vplyvom a rýchlym zasychaním. Odoláva žltnutiu a teplotám do 80°C.

Návod na použitie

Všetky podklady musia byť pevné, suché, zbavené hrdze, mastnoty, prachu, iných nečistôt a vopred ošetrené základnou farbou (napr. Korozal S 2000). Radiátory musia byť pred aplikáciou vychladnuté. Pred použitím dôkladne premiešať. Nanáša sa zvyčajne v 1 až 2 vrstvách v závislosti od nerovnosti a poškodenia podkladu. Druhú vrstvu je možné aplikovať najskôr po 24 hodinách. Teplota podkladu a okolia nesmie pri aplikácii klesnúť pod + 5°C. Nízka teplota a vysoká relatívna vlhkosť vzduchu spomaľujú zasychanie. Vykurovanie je možné po 24 hodinách od aplikácie. Pracovné pomôcky a náradie sa odporúča očistiť riedidlom S6006, S6001.

Riedenie

S6001, S6006.

Nanášanie

Štetcom (S6006), valčekom (S6006), striekaním (S6001).

Výdatnosť

11 - 13 m2/kg pri hrúbke suchého náteru 40 µm.

Zasychanie

24 hod.

Balenie

0,75 kg; 3 kg.

Skladovanie

Skladujte v pôvodných uzavretých obaloch v suchom prostredí pri teplote 5 až 30°C.

Záručná doba

36 mesiacov od dátumu výroby.

Farebné odtiene

Biely a slonová kosť.