Granit +

Charakteristika

Lak na kameň je vysoko kvalitný bezfarebný lak vhodný na ošetrenie prírodného (žula, bridlica, vápenec, ...) a umelého kameňa alebo taktiež na umelé stavebné materiály ako tehly, betón, dekoratívne sadrové doplnky, atď. Na povrchu vytvára hladkú lesklú alebo matnú vrstvu, ktorá zabezpečuje dlhodobú ochranu pred nepriaznivými poveternostnými vplyvmi. Vytvára mokrý vzhľad. Obsahuje UV filter.

Použitie

Granit – lak na kameň sa používa na vnútorné a vonkajšie nátery prírodného a umelého kameňa.

Návod na použitie

Všetky podklady musia byť čisté, suché, obrúsené a odmastené. Pred použitím obsah obalu dôkladne rozmiešajte. Nanáša sa v dvoch alebo viacerých vrstvách v závislosti od nasiakavosti podkladu a pôsobenia poveternostných podmienok. Ďalšiu vrstvu odporúčame naniesť po 4 hodinách. Nízka teplota a vysoká relatívna vlhkosť spomaľujú zasychanie. Teplota podkladu a prostredia nesmie klesnúť pod +5 °C.

Pracovné pomôcky a náradie odporúčame očistiť riedidlom C 6000.

Nanášanie

štetcom, valčekom, striekaním

Výdatnosť

10 až 13 m2/l

Zasychanie

Do 4 hodín pri teplote 23°C

Balenie

0,7 l; 2,5 l

Skladovanie

Pri teplote +5 až +30 °C

Záručná doba

36 mesiacov od dátumu výroby

Farebné odtiene

bezfarebný